Вплив γ-опромінювання на низькотемпературну механічну релаксацію у склі Gе8As32Se60

В.С. Біланич 1, В.Б. Онищак 1, О.О.Парлаг 2

В.М. Різак 1, І.М. Різак 3

1Ужгородський національний університет 88000, Ужгород, вул. А.Волошина, 52

2 Інститут електронної фізики НАН України, вул. Університетська, 21

3Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, пров. Науковий, 5

bilanych@univ.uzhgorod.ua

Досліджено вплив γ – опромінювання на процес механічної релаксації у склі Ge8As32Sе60. Показано, що внаслідок опромінення відбувається пониження температури максимуму внутрішнього тертя та зростання його інтенсивності. Встановлено, що опромінення приводить до локалізації дисипативного процесу в області 160 К – 300 К та пониження його енергії активації.

Вступ

Використання халькогенідних стекол в інтегральній оптиці та інфрачервоній техніці стимулюють пошук їх оптимальних хімічних складів та дослідження властивостей даних матеріалів в областях екстремальних значень середнього координаційного числа. В таких областях спостерігаються процеси інтенсивної термічної активації рухливості кінетичних одиниць на різних структурних рівнях. Раніше було показано, що в стеклах системи Ge-As-Sе спостерігаються низькотемпературні дисипативні процеси релаксаційного (Z=2,6) і не релаксаційного (Z=2,8) типу, обумовлені наявністю в структурі даних матеріалів атомів з ненасиченими зв‘язками та надлишкових атомів [1]. Монотонна зміна концентрації стекол в системі Ge-As-S(Se) призводить до немонотонних змін їх релаксаційних параметрів [2]. У зв‘язку з цим актуальним є вивчення впливу ступеня розупорядкування на інтенсивність та параметри дисипативних процесів у халькогенідних стеклах.

Метою даної роботи було вивчення впливу індукованого γ-випромінюванням структурного розупорядкування на інфранизькочастотне внутрішнє тертя скла Ge8As32Sе60.

Методика експерименту

Ступінь розупорядкування некристалічного матеріалу можна задати технологічно. В цьому випадку, в разі відсутності температурного відпалу вплив дефектної підсистеми буде визначатися параметрами її релаксації в області T<<Tg (низькотемпературна релаксація). Інтенсивність такої релаксації відображає як ступінь розупорядкування структури матеріалу, так і динаміку її зміни під час температурного відпалу [3]. Крім цього, одним з ефективних методів створення розупорядкування структури є метод зовнішнього впливу радіаційним опромінюванням [4]. Зокрема γ-опромінення плівок GeхAs40-хS60 призводить до утворення слабких гомополярних зв‘язків [5].

Опромінювання зразка проводилося при кімнатній температурі на мікротроні М-30 Інституту електронної фізики НАН України. Енергія гальмівних гама-квантів складала 10.5 MeV Синтез скла вказаного складу проводився в кварцових ампулах з елементарних речовин: миш’яку марки „ОСЧ”, селену „ОСЧ” та германію марки В5. Спочатку проводився нагрів до 650 оС, ампули витримувалися 6 годин. Потім температуру повільно піднімали до 820 оС. Після тривалої гомогенізації стекла загартовувались на повітрі. Скловидний стан отриманих сплавів підтверджувався методом рентгеноструктурного аналізу.

Зразки для досліджень Q−1(T) і G(T) вирізали з масивного скловидного злитку у вигляді прямокутного паралелепіпеда з розмірами 2х2х20 мм3.

Для вивчення впливу радіаційного випромінювання на низькотемпературну релаксацію в склі Ge8As32Sе60 було проведено вимірювання його внутрішнього тертя Q-1 і модуля зсуву G на частотах 10 мГц – 50 мГц в інтервалі температур 100 К – 300 К. Вимірювання проводилися за допомогою автоматизованого вимірювального комплексу на базі крутильного маятника оберненого типу в режимі квазістатичних навантажень [6]. Залежності Q-1(T) і G(T) були отримані в режимі нагріву з постійною швидкістю нагріву 0,3К/хв. при  неперервному циклічному деформуванні зразка.

Результати дослідження та їх

обговорення

На рис. 1 наведено температурні залежності внутрішнього тертя та модуля зсуву досліджуваного зразка на частоті 10 мГц до та після опромінювання. З рис.1 видно, що у неопроміненому зразку в області 200 К – 300 К спостерігається загальне підвищення внутрішнього тертя з слабо вираженим   максимумом   (його висота Qm-1(T)=7*10-3 ). Температура максимуму Тм=228 К. В цій же області температур лінійний спад модуля зсуву має стрибок вниз на ΔG=0,65 ГПа. При зростанні частоти деформування вказані особливості внутрішнього тертя і модуля зсуву зміщуються вверх по осі температур. Це свідчить про їх релаксаційну природу. Дослідження внутрішнього тертя в склах системи Ge-As-Se в інтервалі 100 К – Tg вказує на те, що причиною його виникнення може бути β-релаксація даного матеріалу [1].

З рис.1 видно, що опромінення призводить до виражених змін у внутрішньому терті скла Ge8As32Sе60. Зокрема, на залежності Q-1(T) спостерігається максимум при   температурі  Тм=219 К   висотою   Qm-1(T)=12*10-3. Виникнення максимуму внутрішнього тертя на залежності Q-1(T), у випадку термічної активації рухливості деякої структурної одиниці, обумовлено

Рис.1. Температурна залежність внутрішнього тертя Q-1 і модуля зсуву G скла Ge8As32Se60     до (криві 1 ) і після опромінення (криві 2)

явищем резонансного поглинання нею енергії зовнішнього механічного поля при циклічному деформуванні зразка. Тому висота максимуму, його площа є пропорційними кількості таких центрів поглинання. Тому, можна стверджувати, що опромінення призводить до збільшення кількості структурних одиниць, які є причиною дисипації механічної енергії в області температур 160 К – 300 К. Такий висновок підтверджує і порівняння залежностей G(T) до і після опромінювання. Для опроміненого зразка Ge8As32Sе60 стрибок модуля зсуву збільшився до ΔG=0,80 ГПа. Як було показано раніше [2, 6], причиною механічної релаксації халькогенідних стекол в області 150 К-300 К є релаксація структури в областях локального розупорядкування. Інтенсивність такої релаксації, в основному, залежить від наявності у структурі досліджуваного матеріалу атомів з ненасиченими зв‘язками. У ХСН бінарних систем As-S(Se) такими атомами є атоми халькогену (наприклад, кінцеві атоми ланцюжків Se(S)n ). У системі Ge-As-Se атомами з ненасиченими зв‘язками можуть бути атоми Se, As, а у області високих значень Z – і атоми Ge. Тому, на основі отриманих експериментальних даних можна стверджувати, що опромінення скла Ge8As32Sе60 призвело до підвищення у ньому кількості атомів з ненасиченими (обірваними) зв‘язками. Якщо допустити, що даний релаксаційний процес обумовлюють одні і ті ж структурні одиниці, то апроксимація залежностей Q-1(T) буде відображати розподіл часів їх релаксації у даному температурному діапазоні. При цьому, найбільш імовірний час релаксації визначається з умови спостереження максимуму внутрішнього тертя ωτ=1, де ω=2πf, f – частота деформування, τ=τoexp(U/kT), τ – час релаксації, частотний фактор, U – енергія активації . Апроксимація залежностей Q-1(T) за допомогою розподілу Гаусса (рис.1 - суцільні лінії) показує, що максимальна інтенсивність релаксаційного процесу в неопроміненому склі спостерігається при 228 К, а після опромінення при 218 К. При цьому площа під піком після опромінення збільшується досить слабо з 0,91 до 1,03 (у відносних одиницях), а ширина максимуму (на половині висоти) зменшується з 105 К до 83 К. Це свідчить про те, що в результаті опромінення скла Ge8As32Sе60 проходить локалізація релаксаційного процесу, яка може бути результатом радіаційного відпалу внутрішніх механічних напруг, заморожених під час синтезу даного матеріалу.

На рис. 2 наведено залежності 
Q-1(T) і G(T) на частотах 10 мНц і 50 мНц для опроміненого зразка. З даного рисунка видно, що підвищення частоти деформування призводить до підвищення температури максимуму з Тм=219 К до Тм=249 К. Крім того амплітуда максимуму Q-1(T) зросла з Qm-1(T)=12*10-3  до 
Qm-1(T)=28*10-3. Аналіз кривих Q-1(T) на інших частотах з інтервалу 10 мНц – 50 мГц вказує на те, що залежність температури максимуму Тм від частоти деформування в координатах ln(ν) – Tm-1 добре апроксимується прямою лінією.  З тангенса кута нахилу цієї лінії до осі Т-1 була визначена енергія активації U=24 кДж/моль. Отримане значення енергії активації значно менше, ніж аналогічний параметр для низькотемпературної механічної релаксації в стеклах системи Ge-As-Se [1]. Зменшення енергії активації при опроміненні корелює з показаним на рис.1 зменшенням Тм після опромінення.

Рис.2. Залежності Q-1(Т) і G(Т) опроміненого скла Ge8As32Se60 на частотах деформування

10 мГц (криві 1) і 50 мНц (криві 2).

Висновки

Встановлено зростання інтенсивності процесу механічної релаксації скла Ge8As32Sе60  в  інтервалі   температур 160 К – 300 К внаслідок опромінення та зменшення його енергії активації. Показано, що опромінення приводить до локалізації даного релаксаційного процесу у меншому температурному інтервалі та зміщенню його вниз  по  осі  температур (ΔΤ ≈ 10 К). Виявлені зміни релаксаційних властивостей досліджуваного скла після опромінення можуть бути обумовлені і збільшенням числа областей локального розупорядкування структури (атомів з ненасиченими зв‘язками), переключенням зв‘язків з утворенням гомополярних зв‘язків As-As.

Література

- Біланич В.С., Онищак В.Б., Макауз І.І., Різак В.М., Різак І.М. Релаксаційні процеси в склах системи Ge-As-Se // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2006. – Т.19. – С. 44–49.

- Биланич В.С., Макауз И.И., Мельни-ченко Т.Д., Ризак И.М., Ризак В.М. Релаксационные процессы в стеклах системы Ge-As-S // ФТT, №11 2006, 1942-1946.

- Биланич В.С., Горват А.А., Туряница И.Д., Пинзеник В.П. Процессы механической релаксации в стеклообразном селене // Укр.Физ.Журнал, Т.37, №1, 1992. – С.124-128.

- Биланич В.С., Байса Н.Д., Ризак В.М., Ризак И.М. Влияние -облучения на внутреннее трение в тетраборате лития // ФТТ, 2004, N3, т.46 – С.453-456.

- Маслюк В.Т., Скордева Е., Пуга П.П., Арсова Д., Памучкиева В. Концентрационная зависимость радиационно-стимулированных изменений оптических свойств пленок GeхAs40-хSе60 // Физика твердого тела. - 2004. - Т.46. -вып.8. - С. 1393-1397.

- Биланич В.С. Процессы механической релаксации в стеклообразных сульфидах и селенидах мышьяка: Автореф. дис. ... канд. ф.-м. наук / УжГУ – Ужгород, 1993. – 24 с.

EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON

LOW-TEMPERATURE MECHANICAL RELAXATION

IN THE Gе8As32Se60 GLASS

V.S. Bilanych1, V.B. Onyshchak1, O.O. Parlag2,

V.M. Rizak1, I.M. Rizak3

1Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine

2Institute of Electron Physics, Ukr. Nat. Acad. Sci.,

Universytetska St. 21, Uzhhorod, Ukraine

3Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

bilanych@univ.uzhgorod.ua

The effect of gamma irradiation on the process of mechanical relaxation in the Ge8As32Sе60 glass is investigated. It is shown that after irradiation a temperature of peak maximum of the internal friction decreases and height of the peak increase. It is found that gamma irradiation of the Ge8As32Sе60 glass leads to a localization of the dissipative process in the temperature range 180 K – 400 K and to decreases the еnergy of activation.